|  |
| --- |
| **ANTIOSSIDANTE** |

**Campo d’impiego**:

ANTIOSSIDANTE studiato per proteggere il ferro da eventuali ossidazioni durante la fase di lavaggio acido effettuato con Fosfatanti o Fosfosgrassanti.

**Preparazione del bagno o condizioni di utilizzo:**

L’ANTIOSSIDANTE va aggiunto direttamente nella vasca di SGRASSAGGIO nelle seguenti proporzioni:

**Utilizzando il DECAPANTE 1:**

aggiungere direttamente in vasca dai 80 ai 120 grammi di ANTIOSSIDANTE

**Utilizzando il FOSFOSGRASSANTE FSN o FS112:**

aggiungere in vasca da 80 a 120 grammi di ANTIOSSIDANTE

**Utilizzando il FOSFATANTE SP 33:**

aggiungere in vasca da 80 a 100 grammi di ANTIOSSIDANTE

**AVVERTENZE:**

L’ANTIOSSIDANTE tende a far scendere il pH della vasca di fosfosgrassaggio, non effettuare aggiunte di prodotto fino al ripristino del valore di pH ottimale.

L’ANTIOSSIDANTE va aggiunto in vasca unicamente alla ricomparsa dell’inconveniente.

|  |  |
| --- | --- |
| Descrizione | Confezioni |

|  |  |
| --- | --- |
| **ANTIOSSIDANTE** | Taniche da 10 kg |